**Наименование объекта закупки:** Поставка песка природного неорганического

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)** |
| 1 | Песок природный неорганический | кг | 900 | 08.12.11.130  Пески строительные |

Срок поставки: до 01.09.2017 года

Место доставки: г.Новосибирск, ул. Ленина, 160, строительная площадка.

Условия поставки: поставка осуществляется единой партией в рабочие дни с 08:00 до 16:00, с предварительным уведомление заказчика путем направления письма на адрес электронной почты q@yandex.ru

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг | | | | | | Единицы измерения |
| Минимальн ое  значение показателя | Максимальн ое  значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | | Показатели, (характеристики) значения, которых не могут изменяться |
| Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Песок соответствующий требованиям ГОСТ 8736-2014**  **и ГОСТ 8735-**  **88\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа песка |  |  |  |  |  | средний |  |
|  | Модуль крупности | свыше 2,0 | до 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Истинная плотность песка | 2,0 | 2,8 |  |  |  |  | г/см3 |
|  | Тип песка |  |  |  |  |  | природный неорганический сыпучий материал |  |
|  | Содержание глинистых частиц |  | не должно быть более 3 |  |  |  |  | % по массе |
|  | Насыпная плотность песка | не менее 1300 |  |  |  |  |  | кг/м3 |
|  | Пустотность песка |  | не более 50 |  |  |  |  | % по объему |
|  | Класс |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  |

В описании товаров, используемых при выполнении работ, применяются следующие виды показателей:

1. показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;
2. показатели, для которых указаны варианты значений;
3. показатели, значения которых не могут изменяться;
4. показатели, которые определяются диапазоном значений.

Порядок описания характеристик товаров, используемых при выполнении работ, участником закупки:

по первому виду показателей участник закупки указывает конкретные значения показателей, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник закупки указывает значение, установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник закупки указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.